품 명	방검 로프 11mm – FORCE 11
용 도	로프의 절단 보호기능이 우수한 11mm 구조용 저신장 방검 로프
	• 성능 1. 일반 로프가 하중이 걸렸을 때 날카로운 물질 ( 칼, 유리 조각, 철제 구조물 등) 에 대해 쉽게 절단되는 취약한 점을 보완한 로프 2. 각종 위험 상황에 노출 되기 쉬운 구조대, 경찰 군 특수부대를 위하여 개발됨. 3. 일반 로프와 같은 PA(폴리 아미드) 로프 속심에 Steel Jacket를 입힌 후 다시 PA(폴리아미드)로 외부처리 4. 일반적인 로프와 동일한 매듭법, 로프 조작법 및 각종 하강기의 이용이 가능한 하강 전용 로프 • 제원 1.직경 : 11mm 2.무게 : 84g/M 3.추락계수 : 5회 4.인장강도 : 26kN 5.외피비율 : 41% 6.수분수축율 : 3% 7.신장율 : 3.6% 8.소재 : 폴리 아미드,스틸 EN 1891 A 타입에 준하는 검사 완료 *NFC 칩이 포함되어 있습니다.(NFC 기능이 있는 단말기에서 로프 이력 확인이 가능합니다.)